Гаврилюк Н.П. 
Сподумен в керамике полусухого прессования.

Поиск новых видов минерального сырья с целью расширения сырьевой базы керамической промышленности представляет одну из важнейших проблем. В этой связи проведены исследования по изучению свойств и обоснованы возможности применения литийсодержащих материалов в производстве строительной керамики, изготовляемой полусухим прессованием. В качестве объекта исследований выбрана сподуменовая руда, представляющая практический интерес в связи с достаточными запасами и ориентацией на рациональное эффективное использование сырьевых ресурсов Украины.

Сподумен (LiAl[Si2O6]) – относится к группе алюмосиликатов, (-модификации, плотность – 3,1 г/см3, генетически связан с пегматитами. Основными поставщиками на мировой рынок являются Зимбабве, Австралия, Канада. В странах СНГ такое минеральное сырье не производится.

Химический состав сподуменовой руды следующий (масс. %):

SiO2 – 72,45; Al2O3 – 16,4; Fe2O3 – 0,81; TiO2 – 0,01; MnO – 0,02; CaO – 0,58; Na2O – 3,46; K2O – 2,0; LiO2 – 1,8; P2O5 – 1,2. Низкое содержание оксида железа и значительное содержание оксидов натрия, калия и особенно лития обосновывают перспективу проведения исследований по испытанию этого материала в составах масс для производства керамических плиток; возможность применения определялась изучением спекания смесей веселовской глины и руды в соотношении от 90 : 10 до 70 : 30 %, что соответствует содержанию плавня в типовых составах керамических масс.

Опытные образцы в виде плиток размером 65х30х5 см готовили по принятой в лабораторной практике технологии: шликерная подготовка компонентов, сушка до остаточной влажности 8%, прессование в металлической форме при давлении 15 Мпа, сушка, обжиг – время подъема температуры – 4,0 часа, выдержка при заданной температуре (1000, 1050, 1100 оС) – 0,5 часа. Состав опытных масс и результаты определения физико-механических показателей образцов приведены в таблице 1.

## Таблица 1

### Состав и свойства сподуменсодержащей керамики

| N п/п | Состав масс, % | Температура обжига, оС | Физико-механические показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | глина | сподумен |  | Водо-поглощение, % | Плотность, г/см3 | Усадка, % | Предел прочности при изгибе, МПа | Термостойкость, теплосмен |
| 1 | 100 | – | 1000 1050 1100 | 18,7 16,1 13,3 | 1,762 1,779 1,850 | 2,8 3,1 3,5 | 16,0 16,5 17,0 | 6 6 6 |
| 2 | 90 | 10 | 1000 1050 1100 | 16,7 14,3 10,0 | 1,761 1,783 1,853 | 3,1 3,3 3,6 | 15,0 16,5 19,0 | 6 6 7 |
| 3 | 80 | 20 | 1000 1050 1100 | 14,8 11,6 7,8 | 1,787 1,863 1,893 | 3,5 4,2 4,8 | 25,0 25,0 28,0 | 6 7 7-8 |
| 4 | 70 | 30 | 1000 1050 1100 | 14,2 11,0 7,0 | 1,782 1,868 1,881 | 3,7 4,6 5,0 | 26,0 26,0 29,0 | 7 8 8-9 |

Анализируя основной показатель – водопоглощение, отметим, что спекаемость глины улучшается. Образцы из глины имеют водопоглощение от 18,0 до 13,0 % в зависимости от температуры обжига. С увеличением содержания сподумена в шихте до 30 % водопоглощение снижается до 7 %, механическая прочность увеличивается. Общая усадка при этом составляет 5 %. Цвет образцов – от светложелтого до белого с небольшим желтоватым оттенком. Деформаций и трещин у образцов не наблюдается. Приведенные в таблице 1 результаты свидетельствуют также о повышении термостойкости образцов со сподуменом. Термостойкость оценивали числом циклов (350оС – вода) до появления трещин, пересекающих два ребра образца. При очевидной условности такого методологического подхода представляется полезным получить относительные показатели изменения термической устойчивости. Этот результат имеет важное практическое значение в связи с применением скоростных режимов термической обработки.

Таким образом, проведенные лабораторно-технологические исследования подтвердили эффективность влияния сподуменовой руды на структурообразование и физико-механические показатели керамики и показывают техническую целесообразность вовлечения литийсодержащих материалов в расширение сырьевой базы керамического производства.